附件1

深圳市市场监督管理局2010年第三季度生产流通领域建筑材料质量监督专项抽查合格企业汇总表

| 序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 抽查结论 | 生产日期或批号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 深圳百安居装饰建材有限公司 | 湖北洪乐电缆股份有限公司 |  | BVR 450/750V 2.5mm(黄) 100m/卷 | 合格 | 2009.07.11 |
| 2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 深圳市龙岗区龙岗恒昌电器照明商场 | 东莞市民兴电缆有限公司 |  | BVR 4mm100m/卷 | 合格 | 2010.05.29 |
| 3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 深圳市奔达康实业有限公司龙岗销售部 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 环市 | BVR 1×2.5mm 100m/卷 合格品 | 合格 | 2010.04.18 |
| 4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 深圳市金康龙电线电缆有限公司 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | NEWSUN | BVR 2.5mm | 合格 | 2010.05.21 |
| 5 | 电话线 | 深圳市盐田区新东丰五金行 | 广州凌宇网络线缆有限公司 | 凌宇 | PVCP 4×1/0.40 0.12mm200m/卷 | 合格 | 2010.01.26 |
| 6 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 深圳市金康龙电线电缆有限公司 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | NEWSUN | 60227 IEC01(BV) 1.5mm100m | 合格 | 2010.04.16 |
| 7 | 一般用途单芯硬导无护套电缆 | 深圳市宝安区新安民兴电器商行 | 东莞市民兴电缆有限公司 |  | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm 100m | 合格 | 2009.06.04 |
| 8 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 深圳百安居装饰建材有限公司 | 湖北洪乐电缆股份有限公司 |  | 60227IEC01(BV)2.5mm(兰)450/750V 100m/卷 | 合格 | 2010.01.16 |
| 9 | 90°直角弯头 | 深圳市龙岗区新丰五金店 | 广东联塑科技实业有限公司 | 联塑 | 40（40×90°） | 合格 | 2010.04.16 |
| 10 | 冷热水用PPR给水管材 | 深圳市龙岗区布吉镇坂田新雅田五金店 | 广东联塑科技实业有限公司 | 联塑 | S3.2dn 20×en2.8mm 2.0Mpa | 合格 |  |

附件2

深圳市市场监督管理局2010年第三季度生产流通领域建筑材料质量监督专项抽查不合格企业汇总表

| 序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 抽查结论 | 不合格项目 | 生产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧带肋钢筋 | 深圳市龙岗区龙岗可信钢材行 | 广东大明钢铁实业有限公司 | DA MING | HRB335 Φ14mm | 不合格 | 重量偏差 | 2010.05.22 |
| 2 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 深圳市盛兴隆投资发展有限公司 | 河源德润钢铁有限公司 | 德润 | Φ16mm HRB400 | 不合格 | 重量偏差 | 2010.05.16 |
| 3 | 热轧带肋钢筋 | 深圳市宝安区公明大宏发钢材店 | 广东大明钢铁实业有限公司 | DA MING | Φ20mm DM100204 HRB335 | 不合格 | 重量偏差 | 2010.02.04 |
| 4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 深圳市富龙力电缆电线实业有限公司 | 深圳市富龙力电缆电线实业有限公司 | 富龙力 | BVR 450/750V 1×2.5mm合格品 | 不合格 | 导体电阻 | 2010.05.21 |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 深圳市南山区西丽镇昇发建材店 | 广州市天兴电器有限公司 | TSX天顺兴 | BVR 450/750V 4mm | 不合格 | 1、外形尺寸 2、导体电阻 |  |
| 6 | 聚氯乙烯绝缘安装用软电缆 | 南山区池兴五金商店 | 东莞市高强信实业有限公司 | 高强信 | AVVR 6×0.12 300/300V | 不合格 | 标志 | 2009.05.02 |
| 7 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 深圳市富龙力电缆电线实业有限公司 | 深圳市富龙力电缆电线实业有限公司 | 富龙力 | 227IEC01(BV) 450/750V 1×1mm合格品 | 不合格 | 1、标志 2、导体电阻 | 2010.03.17 |
| 8 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 深圳市南山区西丽镇昇发建材店 | 广州市天兴电器有限公司 | TSX天顺兴 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm | 不合格 | 1、外形尺寸 2、导体电阻 |  |
| 9 | 顺水三通 | 深圳市福田区正华联五金商店 | 东莞市粤塑建材有限公司 | 达亿 | Φ75mm 66×51×33.5 | 不合格 | 1、承口深度 3、密度 | 2010.03.16 |
| 10 | PVC-U建筑排水管 | 深圳市福田区正华联五金商店 | 东莞市粤塑建材有限公司 | 达亿 | Φ50mm | 不合格 | 1、 壁厚2、拉伸屈服强度 3、密度 | 2010.05.18 |
| 11 | 难燃PVC电线管系列 | 南山区光明五金商店 | 广东鹤山市广塑实业有限公司 | 南方牌NF | GY205-25（B） | 不合格 | 规格尺寸 | 2010.06.. |
| 12 | PVC-U 电线导管 | 深圳市宝安区新安亚通胶管经营部 | 东莞宝狮塑胶五金制品有限公司 | GOLDEN LION | 20mm 305/1200001 | 不合格 | 1、抗压能力 2、抗弯折能力 |  |